Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Университетский технологический колледж

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Материаловедение

Для специальности: 15.02.16 Технология машиностроения

Форма обучения: очная

| Статус | Должность | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Разработчик | Доцент | М.А. Гурьев |
| Эксперт | Заведующий кафедрой МТиО | С.Г. Иванов |

ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Способ оценивания | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Общие сведения о строении вещества | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07 | Собеседование на экзамене | Вопросы и задачи по темам лабораторных и практических занятий Вопросы для промежуточной аттестации |
| Тема 2. Механические свойства материалов и основные методы их определения | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07 | Защита лабораторных работ Собеседование на экзамене | Вопросы и задачи по темам лабораторных и практических занятий Вопросы для промежуточной аттестации |
| Тема 3. Металлические сплавы и диаграммы состояния | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07 | Собеседование на экзамене | Вопросы и задачи по темам лабораторных и практических занятий Вопросы для промежуточной аттестации |
| Тема 4. Железо и его сплавы | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07 | Защита лабораторных работ Собеседование на экзамене | Вопросы и задачи по темам лабораторных и практических занятий Вопросы для промежуточной аттестации |
| Тема 5. Классификация и основные свойства проводниковых и полупроводниковых материалов | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07 | Собеседование на экзамене | Вопросы и задачи по темам лабораторных и практических занятий Вопросы для промежуточной аттестации |
| Тема 6. Общие сведения о магнитных материалах | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07 | Собеседование на экзамене | Вопросы и задачи по темам лабораторных и практических занятий Вопросы для промежуточной аттестации |
| Тема 7. Диэлектрические материалы | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07 | Собеседование на экзамене | Вопросы и задачи по темам лабораторных и практических занятий Вопросы для промежуточной аттестации |
| Тема 8. Полимеры и электроизоляционные пластмассы | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07 | Собеседование на экзамене | Вопросы и задачи по темам лабораторных и практических занятий Вопросы для промежуточной аттестации |
| Тема 9. Резины, лаки, эмали, компаунды и клеи | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07 | Собеседование на экзамене | Вопросы и задачи по темам лабораторных и практических занятий Вопросы для промежуточной аттестации |

1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Типовые вопросы для собеседования на защитах лабораторных работ:

(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07)

- Опишите основные проблемы (задачи) современного машиностроения.

- Что такое металлы?

- Опишите сущность атомно-кристаллического строения металлов.

- Компоненты и фазы в системе железо-углерод.

- Что такое феррит и как он образуется?

- Что такое аустенит и как он образуется?

- Что такое сталь?

- Основные примеси в углеродистых сталях.

- Как влияет углерод на структуру и свойства сталей в равновесном состоянии?

- Классификация стали по: назначению, качеству, способу раскисления.

- Маркировка углеродистых конструкционных сталей обыкновенного качества.

- Что такое чугун?

- Как влияют кремний и углерод на процесс графитизации?

- Сущность термической обработки.

- Что такое отжиг сталей и его виды?

- Что такое нормализация стали и ее цель?

- Что такое закалка стали и ее цель?

- Что такое отпуск стали и его цель?

- Какова сущность химико-термической обработки стали?

- Какие виды химико-термической обработки Вы знаете?

- Что такое цементация?

- Какие виды термической обработки наиболее широко применяют после цементации?

2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация по дисциплине «Материаловедение» проводится в форме экзамена. Тест для промежуточной аттестации включает одну задачу, охватывающую все компетенции (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07).

- 2.1 Варианты тестовых задач для промежуточной аттестации:

- (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07)

- Деталь самолета изготовлена из алюминиевого сплава с пределом прочности 310 МПа. После пятидневного хранения детали выяснилось, что предел прочности материала возрос до 430 МПа. Применяя естественнонаучные знания, объясните сущность его самоупрочнения. Укажите химический состав и опишите структуру сплава до и после упрочнения.

- На литейном заводе используются машины литья под давлением (ЛПД) для запрессовки алюминиевого сплава в кокиль. Поршень, при помощи которого осуществляется запрессовка, испытывает кратковременное тепловое воздействие с расплавом и в процессе эксплуатации разогревается до температуры 500…550оС.

Подберите и обоснуйте выбор материала. Проведите теоретическое описание режима термической обработки и получившейся структуры и свойств после ТО.

- Выберите материал для изготовления впускных клапанов автомобильного двигателя внутреннего сгорания. Укажите химический состав выбранного материала. Проведите теоретическое описание влияния легирующих элементов на окончательную термическую обработку клапана, структуру и свойства стали.

- Литые заготовки деталей из чугуна имеют структуру: П+ЦII+Л. Содержание углерода в чугуне составляет 3,0%, кремний  - 0,8%, марганца – 1,0%, серы – 0,1%, фосфора – 0,15%. Часть заготовок иметь ферритную основу, а остальное – феррито-перлитную. Выделение графита должны быть хлопьевидные.

Определите и опишите режим термообработки чугунных заготовок. Результат структуры после ТО, привести в виде схематичного изображения.

- Опишите основные способы определения твердости сталей при работе с материалами (заготовками и инструментом) на машиностроительных предприятиях.

- Выберите углеродистую сталь для изготовления сверл. Представьте химический состав стали. Проведите теоретическое описание режима термической обработки сверл для достижения максимальной прочности и твердости. Опишите структуру и основные свойства стали после ТО.

- Измерительный инструмент из стали У12А требуется обрабатывать на максимальную твердость.

Проведите теоретическое описание режима термической обработки, опишите получившуюся структуру и свойства после ТО. Приведите примеры изделий, в которых еще может быть применена сталь У12А.

- Выберите марку материала для изготовления фрезы, обрабатывающей нержавеющие стали. Теплостойкость до 630оС. Опишите состав сплава. Проведите теоретическое описание упрочняющего режима термической обработки, опишите структуру и механические свойства после ТО.

- Предложите марку современной и недорогостоящей безникелевой стали для изготовления тяжелонагруженных зубчатых колес. Представьте технологию их упрочнения, обеспечивающую твердость поверхностного слоя 58…62 HRC и сердцевины не менее 35 HRC. Опишите микроструктуру и свойства стали после предложенной термообработки.

- Режущий инструмент из стали У10 требуется обрабатывать на максимальную твердость.

Назначьте и обоснуйте выбор режима термической обработки, опишите получившуюся структуру и свойства после ТО.

Критерии оценки

| Отлично | учащийся, твёрдо знает программный материал, системно и грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. |
| --- | --- |
| Хорошо | учащийся, проявил полное знание программного материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. |
| Удовлетворительно | учащийся, проявляет знания только основного материала, но не усвоил детали, допускает ошибки принципиального характера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы. |
| Неудовлетворительно | учащийся, не усвоил основное содержание материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. |